Wymagania materiałowe dla zadania:

„Wymiana i przebudowa części sieci wodociągowej w m. Nowielice, gm. Trzebiatów”

W danej grupie wyrobów asortyment ma być wykonany w całości przez jednego producenta.

1. Zasuwa kołnierzowa krótka z obudową, kompletem śrub, nakrętek i podkładek.

  - Obudowa do zasuw teleskopowa.

  - obudowa z zasuwa tworzą komplet,

  - pręt obudowy – trzpień wykonany ze stali ocynkowanej o profilu kwadratowym,

  - kaptur trzpienia przymocowany śrubą lub zawleczką do trzpienia,

  - łącznik trzpienia obudowy z zasuwą przymocowany do trzpienia i zasuwy śrubą nierdzewną lub zawleczką nierdzewną, możliwe jest zastosowanie równoważnego połączenia obudowy z zasuwą uniemożliwiające rozłączenie obudowy od zasuwy z poziomu gruntu – łączenie trzpienia z zasuwą powinno odbywać się po zabudowaniu zasuwy w rurociąg,

  - obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem,

  - obudowa umożliwiająca ustawienie jej na dowolnej wysokości (w dopuszczalnych granicach),

  - rura osłonowa wykonana z PE lub PP i tak zabezpieczająca pręt i zasuwę, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia ich materiałem zasypowym.

2. Zasuwy do przyłącz domowych, obudowy, złączki do rur PE i opaski.

- Zasuwy do przyłącz domowych z żeliwa sferoidalnego lub PE-HD

1.	korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego GGG-40, z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm;

- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;

- testy:	- próba szczelności wodą wg DIN 3230 cz.4,

- próba momentu obrotowego zamykania zasuwy;

- śruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco;

- uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagłębiona w rowku w korpusie;

- trzpień: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartością chromu, z gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;

- trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy;

- uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające oraz górny pierścień zgarniający z gumy NBR;

- klin: - z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, nawulkanizowany zewnętrznie powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm;

- prowadnice klina współpracujące z płaszczyzną prowadzącą w korpusie;

- końcówki zasuwy:	- gwint zewnętrzny, z jednej strony

- kielich typu ISO i gwint wewnętrzny umożliwiający przyłączenie aparatu   nawiercającego i wykonanie przyłącza pod ciśnieniem, z drugiej strony;

- przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń;

- teleskopowy przedłużacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta,

- zasuwy powinny umożliwiać nawiercanie sieci głównej pod ciśnieniem aparatem do nawiercania posiadanym przez ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. (lub innym po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji przez właściciela sieci).

- Skrzynki do zasuw uliczne duże, hydrantowe, do przyłącz domowych.

  - korpus skrzynki wykonany z PA+,

  - pokrywa z żeliwa GG-20 z wtopioną wkładką stalową

  - waga nie mniej niż 3,5kg

  - wykonane zgodnie z normą PN-M-74081:1998 rodzaju B odmiana WODA.

- Kształtki do rur PE (złącze, trójnik, kolano).

  - posiadanie atestu PZH,

  - wykonane z żywicy POM (polioxymetylen),

  - przystosowane do ciśnienia 1,0/1,6 MPa,

  - uszczelnienie typu O-ring wykonane z EPDM lub NBR.

- Armatura - kołnierze luźne do rur wykonanych z PE.

- posiadanie atestu PZH,

  - kształtki powinny być wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40, zabezpieczone antykorozyjnie (zewnętrznie i wewnętrznie) proszkową farbą epoksydową, o grubości warstwy min. 200μm.

Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane zgodnie z wymogami stowarzyszenia GSK,

  - śruby nakrętki i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej,

  - uszczelnienie wykonane z NBR lub EPDM,

  - klasa żeliwa, oznaczenie producenta, średnica oraz ciśnienie w sposób trwały umieszczone na wyrobie,

  - przystosowane do ciśnienia 1,0/1,6 MPa.

- Rury wykonane ze, PE

  - posiadanie atestu PZH,

  - rury przystosowane do ciśnienia 1,6 MPa,

  - oznaczenie rur winno jednoznacznie umożliwić identyfikację produktu i producenta oraz datę produkcji,

  - montaż rur wykonanych z PE winien odbyć się w terminie krótszym niż 12 miesięcy od daty produkcji,

  - rury wykonane z żeliwa sferoidalnego zabezpieczone antykorozyjnie zewnętrznie farbą bitumiczną i wewnętrznie wykładziną cementową.

- Armatura żeliwna (króćce, zwężki, kolana, trójniki),

  - posiadanie atestu PZH,

  - wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40 z trwałym oznaczeniem,

  - przystosowane do ciśnienia 1,0/1,6 MPa,

  - z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm;

  - kołnierze kształtek żeliwnych zwymiarowane zgodnie z EN-1092-2/DIN-28605/ owiercane zgodnie z DIN 2501,

  - klasa żeliwa, oznaczenie producenta, średnica oraz ciśnienie w sposób trwały umieszczone na wyrobie.

- Uszczelki płaskie wodociągowe wykonane z NBR lub EPDM z wkładką płócienną lub stalową.

  - posiadanie atestu PZH,

  - wykonane z NBR lub EPDM.

- Śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali.

  - elementy powinny być wykonane ze stali nierdzewnej,

- Specyfikacja techniczna hydrantu nadziemnego, z podwójnym zamknięciem.

1.	Nadziemne hydranty przeciwpożarowe do instalacji wodnych, przeciwpożarowych:

-	Owiercenie kołnierza, wg PN-EN 1092-2, DN 80;

-	konstrukcja: zgodna z PN-EN 1074-6 / PN-EN 14384

-	testy:	- próba szczelności wodą wg PN-EN 10741 i 2 / PN-EN 12266,

-	test otwarcia / zamknięcia

-	certyfikat CNBOP w Józefowie;

- 	atest PZH Warszawa;

-	głowica hydrantu:

- z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, ciśnienie nominalne i materiał głowicy,

- z możliwością obrotu o dowolny kąt;

-	kolumna hydrantu:

- ze stali nierdzewnej,

- dolna część chroniona specjalną otuliną z tworzywa sztucznego, ułatwiającą rozsączanie wody w gruncie i zabezpieczającą przed wrastaniem korzeni do odwodnienia;

-	 korpus zaworu hydrantu:

- z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40

-	ochronna powłoka przeciwkorozyjna:

- głowica hydrantu zewnętrznie i wewnętrznie: farba epoksydowa o min. grubości 250 µm dodatkowo zewnętrznie powłoka poliestrowa odporna na promieniowanie UV;

- korpus zaworu hydrantu; farba epoksydowa o min. grubości 250 µm

-	kolor hydrantu: czerwony;

-	hydrant powinien posiadać dwa odejścia - nasady typu Storz o średnicy DN 75 mm, wykonane ze stopu aluminium zgodnie z PN-M-51024:1991 oraz PN-M-51038:1991,

z integralnymi zaworami napowietrzającymi;

-	hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w zamkniętej pozycji tłoka hydrantu;

- 	uszczelnienie trzpienia: z gumy EPDM;

-	trzpień zaworu: ze stali nierdzewnej;

-	tłok zaworu: z żeliwa sferoidalnego GGG-40 nawulkanizowanego warstwą gumy EPDM;

-	siedzisko tłoka hydrantu: ze stali nierdzewnej;

-	 producent: np. AVK, typ 87/20.

- Specyfikacja techniczna zasuw klinowych, kołnierzowych.

1.	Zasuwy kołnierzowe do instalacji wodnych i kanalizacyjnych:

-	zabudowa długa: wg normy PN-EN 558 tabela 2 seria 15;

-	owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN 1092-2;

-	testy:	- próba szczelności wodą wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266,

- próba momentu obrotowego zamykania zasuwy;

-	korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm;

-	odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;

-	śruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco;

-	uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagłębiona w rowku w pokrywie;

-	trzpień: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartością chromu, z gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;

-	trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy;

-	uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające oraz pierścień zgarniający z gumy NBR;

-	przelot zasuwy: do DN300 pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń;

-	klin:

- rdzeń z żeliwa sferoidalnego,

- nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm,

- dodatkowa nalewka z gumy w dolnej części klina umożliwiająca pochłanianie zanieczyszczeń stałych i szczelne domknięcie,

- prowadnice klina wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego;

- nakrętka klina: z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, na stałe połączona z klinem,

- przelot przez komorę klina: cylindryczny na całej długości i nie zawężony na końcu;

-	teleskopowy przedłużacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;

-	producent: np. AVK, typ 02/60.

UWAGA:

Wszystkie w/w materiały winny posiadać dopuszczenie wyrobu do obrotu i stosowania w budownictwie.